# 《一种可多代循环再生利用的抗冻混凝土及制备方法》

技术简介：

本发明公开了一种可多代循环再生利用的抗冻混凝土及制备方法,所述混凝土由以下原料按重量份组成：水泥405～418份,纳米二氧化硅8～20份,河砂680～735份,再生粗骨料865～890份,水168～194份,聚羧酸减水剂2.2份和烷基苯磺酸盐类引气剂0.05～0.1份。本发明以纳米二氧化硅为原料,其具有较高的比表面积和火山灰活性,烷基苯磺酸盐类引气剂减少了纳米二氧化硅的聚集,不仅促进其在混凝土中的均匀分散,还使混凝土中的气孔分布均匀,从而提高混凝土的力学性能和抗冻性能,且经400次冻融后破碎得到的第二代和第三代再生粗骨料可再用于寒冷地区的结构混凝土,大大减少了材料的浪费和环境污染。

研发人员：朱平华; 王华宇; 杨磊; 刘惠; 陈春红; 祝磊