# 《一种具备无机-有机双交联网络结构的水凝胶及其制备方法》

技术简介：

本发明属于多功能材料领域,具体涉及一种具备无机-有机双交联网络结构的水凝胶及其制备方法。以丙烯酰胺为单体,N,N’-亚甲基双丙烯酰胺为交联剂,过硫酸铵为引发剂,四甲基乙二胺为催化剂,通过自由基聚合形成密集缠结的聚合物链聚丙烯酰胺凝胶网络,然后与钼酸铵水溶液混合,充分搅拌至形成凝胶,再浸泡于适量的氯化铁溶液中,形成无机-有机双交联网络的高强度高韧性可拉伸抗冻聚丙烯酰胺-钼酸铁水凝胶,其力学性能优越,具有高强度,高韧性,高弹性及抗冻性能,且制备方法简单,周期短,可循环利用。

研发人员：毛辉麾; 王璐; 王桂灵; 姚超; 桂豪冠