# 《一种基于浓度调节自组装的超疏水薄膜及其制备方法和应用》

技术简介：

本发明属于高分子功能材料领域,具体涉及一种基于浓度调节自组装的超疏水薄膜及其制备方法和应用,以N,N-二甲基甲酰胺作为溶剂,使马来酸酐部分酯化的β-环糊精、苯乙烯单体与梯形聚乙烯基硅氧烷微米粒子在偶氮二异丁腈下发生自由基聚合得到聚合物产物,以N,N-二甲基甲酰胺作为溶剂配置成20～30mg/mL注模液,浇铸到基材表面,自组装得到具有类似海胆结构微纳粒子的疏水膜,具有高效的油水分离能力,比如环己烷与水的分离率平均能达到98.2％。浇铸到玻璃基材时,疏水膜接触角达到154°以上,其滚动角低于2°,是一种非常优异的超疏水聚合物膜。

研发人员：张洪文; 胡建; 顾钦天; 杨丽; 吕程程; 买重阳; 姜彦