# 《一种抗硫酸盐侵蚀再生混凝土及其制备方法》

技术简介：

本发明属于再生混凝土技术领域,提供了一种抗硫酸盐侵蚀再生混凝土及其制备方法,包括以下重量份的组分：再生粗骨料110-120份,水泥30-40份,石灰石粉2-4份,水16-20份,天然细骨料60-65份,螯合剂0.12-0.20份,聚乙烯醇纤维0.3-0.4份。本发明通过优化石灰石粉比表面积、用量等参数和加入螯合剂,改善混凝土的孔结构和减少可发生侵蚀膨胀反应的物质,以提高混凝土的抗硫酸盐侵蚀的性能。同时,本发明所采用的粗骨料均来自于建筑固废,可提高资源利用效率,具有可持续发展,具有良好的社会、经济效益。

研发人员：严先萃; 陈文; 朱平华; 刘惠; 宗美荣; 杨磊; 何子墨