# 《一种基于细化ZAM合金镀层共晶组织提高镀层耐蚀性的方法》

技术简介：

本发明公开了一种基于细化ZAM合金镀层共晶组织提高镀层耐蚀性的方法,首先将ZAM合金升温至660℃,待合金液完全熔化后,加入按比例配置好的Al-10Ca中间合金以及需要补充的锌块、镁块；保温30min后浇铸,得到热浸镀所需的母合金；然后在460℃将合金块重熔,保温10min；把预处理后的Q235钢板放入合金液中浸镀3min,取出后空冷。采用本发明可以明显细化锌铝镁合金镀层中的Zn/Al/MgZn-2三元共晶组织,使锌铝镁合金镀层的耐腐蚀性得到明显提高。

研发人员：王建华; 陈威宇; 刘亚; 彭浩平; 苏旭平