# 《一种基于电沉积法制备具有电磁屏蔽性能的柔性碳纳米管薄膜复合材料》

技术简介：

本发明涉及电磁屏蔽材料领域领域,尤其是涉及基于电沉积法制备具有电磁屏蔽性能的柔性碳纳米管薄膜复合材料。该电磁屏蔽膜包括金属镍作为电磁屏蔽反射层和碳纳米管作为电磁屏蔽吸收层。碳纳米管薄膜作为工作电极,电解液溶液包含0.01M～0.1M硫酸镍、0M～0.2M柠檬酸钠、0M～0.1M次亚磷酸钠和0.1M～0.4M硼酸。采用特定的电解液以及电镀条件下能够显著提高制得的镍镀层的质量,使制得的镍镀层的颜色呈银白色而不发黄,同时可消除电镀时碳纳米管薄膜发泡的影响及增强镀层的结合力,可显著提高镀层电磁屏蔽性能,可作为超薄电磁屏蔽材料的关键部件。

研发人员：张皓翔; 弓晓晶